## Slide 1: 은 나노입자 합성
시약: D.W., 59 mM AgNO3, 34 mM Sodium citrate, 20 mM NaBH4
기구: 삼각 플라스크, 마이크로피펫(1000 mL, 200 mL)
0.5 mL의 59 mM 질산은(AgNO₃) 용액과 1 mL의 34 mM 시트르산나트륨(trisodium citrate) 용액을 98 mL의 물에 첨가한 후 몇 분 동안 저어 준다.
이후, 2시간 동안 숙성된 20 mM 붕사나트륨(NaBH₄) 용액 0.5 mL를 지속적으로 저어주는 상태에서 혼합 용액에 첨가 한다
반응 혼합물을 추가로 1시간 동안 저어준 뒤, 상온에서 24시간 동안 숙성시킨 후 사용한다.

## Slide 2: 4-NP 촉매환원반응 분석
시약: D.W., acetone, 합성한 Ag NPs, 4-nitrophenol (4-NP), NaBH4
기구: UV-Vis 분광광도계, 석영 큐벳, 마이크로피펫(1000 mL, 200 mL)
석영 큐벳에 D.W.를 채워 분광광도계의 baseline을 잡아준다.
큐벳에 0.4 mM 4-NP 수용액 0.5 mL, D.W. 0.9 mL를 넣고 마이크로피펫을 사용하여 섞어준다.
200 mM NaBH4 수용액을 100 mL 첨가하고 마이크로피펫을 사용하여 섞어준다.
큐벳을 UV-Vis 분광광도계에 넣고 반응 시작 전 용액(0 sec)의 UV-Vis spectru을 측정한다.
큐벳이 분광광도계에 삽입된 상태에서, 각자 합성한 Ag NPs 수용액을 0.5 mL 첨가한다.
Au NPs 첨가 시점을 기준으로 하여 반응이 종료될 때까지 매 1분 간격으로 UV-Vis spectrum을 측정한다.

## Slide 3: 주의사항
핫플레이트 사용 시 화상에 주의한다.
석영 큐벳은 깨지기 쉬우므로 떨어뜨리지 않도록 주의한다.
UV-Vis 분광광도계 사용법을 숙지한다.
큐벳을 비울 때 마다 증류수와 아세톤으로 세척하고 드라이기로 말린다.
실험 결과
4-NP 촉매환원반응의 시간대별 UV-Vis spectrum
4-NP 촉매환원반응의 Pseudo first-order kinetics 그래프와 반응속도상수 K 계산